Table A1. Bulk rock analytical results for Uis tailings (impoundment cell (UIS-STx) and spoil dump material (UIS-CGx)) analysed by a combination of ICP-MS and XRF. Values of Se are constantly <2 ppm.

| Analytes Method | SiO2 [wt%] XRF | TiO2 [wt%] ICP-MS | TiO2 [wt%] XRF | Al2O3 [wt%] ICP-MS | Al2O3 [wt%] XRF | Fe2O3 [wt%] ICP-MS | Fe2O3 [wt%] XRF | MnO [wt%] ICP-MS | MnO [wt%] XRF | MgO [wt%] ICP-MS | MgO [wt%] XRF | CaO [wt%] ICP-MS | CaO [wt%] XRF | Na2O [wt%] ICP-MS | Na2O [wt%] XRF | K2O [wt%] ICP-MS | K2O [wt%] XRF | P2O5 [wt%] ICP-MS | P2O5 [wt%] XRF | SO2 [wt%] ICP-MS | SO2 [wt%] XRF | Cl [wt%] XRF | LOI [wt%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UIS-ST1.1 | 62.04 | 0.05 | 0.05 | 4.87 | 19.37 | 0.51 | 0.74 | 0.05 | 0.06 | 0.38 | 0.49 | 1.19 | 1.90 | 3.55 | 4.02 | 2.29 | 2.41 | 1.24 | 1.49 | <0.99 | 0.25 | 1.660 | 6.22 |
| UIS-ST1.2 | 68.03 | 0.12 | 0.10 | 14.27 | 16.70 | 1.14 | 1.03 | 0.08 | 0.08 | 0.36 | 0.45 | 2.07 | 1.76 | 4.31 | 3.56 | 2.59 | 2.31 | 1.63 | 1.42 |  | 0.49 | 0.190 | 3.54 |
| UIS-ST1.3 | 61.18 | 0.07 | 0.08 | 6.31 | 19.18 | 0.84 | 0.99 | 0.06 | 0.07 | 0.53 | 0.62 | 1.64 | 2.27 | 3.32 | 3.61 | 2.42 | 2.46 | 1.51 | 1.80 | 1.20 | 0.61 | 0.858 | 6.16 |
| UIS-ST1.4 | 59.47 | 0.12 | 0.10 | 14.06 | 20.41 | 1.27 | 1.24 | 0.07 | 0.07 | 0.60 | 0.78 | 2.63 | 2.56 | 2.67 | 2.57 | 2.41 | 2.42 | 1.65 | 1.73 |  | 0.54 | 0.411 | 6.97 |
| UIS-ST1.5 | 64.39 | 0.07 | 0.07 | 3.19 | 18.80 | 0.71 | 0.93 | 0.06 | 0.07 | 0.33 | 0.44 | 0.95 | 1.86 | 3.03 | 3.42 | 2.36 | 2.45 | 1.40 | 1.79 | <0.99 | 0.12 | 0.463 | 4.42 |
| UIS-ST1.6 | 66.53 | 0.10 | 0.09 | 13.72 | 18.10 | 0.97 | 0.94 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.44 | 1.75 | 1.70 | 3.03 | 2.94 | 2.70 | 2.70 | 1.44 | 1.47 |  | 0.05 | 0.004 | 4.23 |
| UIS-ST1.7 | 65.25 | 0.10 | 0.08 | 12.85 | 18.59 | 0.92 | 0.90 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.45 | 1.90 | 1.86 | 2.87 | 2.71 | 2.70 | 2.67 | 1.49 | 1.54 |  | 0.08 | 0.008 | 5.12 |
| UIS-ST2.1 | 71.02 | 0.12 | 0.17 | 3.08 | 15.91 | 1.17 | 1.54 | 0.05 | 0.07 | 0.41 | 0.59 | 0.43 | 1.10 | 2.82 | 3.25 | 2.82 | 2.92 | 0.85 | 1.10 | <0.99 | 0.04 | 0.039 | 2.23 |
| UIS-ST2.2 | 62.04 | 0.13 | 0.13 | 15.34 | 20.69 | 1.23 | 1.27 | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 0.61 | 2.07 | 2.03 | 2.43 | 2.48 | 2.23 | 2.40 | 1.49 | 1.54 |  | 0.13 | 0.532 | 5.68 |
| UIS-ST2.3 | 65.03 | 0.28 | 0.29 | 12.83 | 17.80 | 2.26 | 2.62 | 0.09 | 0.09 | 0.68 | 1.06 | 1.27 | 1.26 | 2.90 | 2.94 | 2.84 | 2.93 | 1.08 | 1.07 |  | 0.05 | 0.171 | 3.38 |
| UIS-ST2.4 | 72.74 | 0.12 | 0.14 | 14.17 | 15.15 | 0.94 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.29 | 0.88 | 0.79 | 3.80 | 3.46 | 2.98 | 2.73 | 0.92 | 0.86 |  | 0.04 | 0.064 | 2.23 |
| UIS-ST2.5 | 63.75 | 0.10 | 0.14 | 8.03 | 20.12 | 1.12 | 1.34 | 0.06 | 0.07 | 0.50 | 0.54 | 1.05 | 0.19 | 2.00 | 2.25 | 2.26 | 2.46 | 1.35 | 1.53 | <0.99 | 0.08 | 0.179 | 4.83 |
| UIS-ST2.6 | 64.18 | 0.28 | 0.27 | 13.59 | 18.50 | 2.26 | 2.52 | 0.09 | 0.10 | 0.65 | 0.98 | 1.33 | 1.30 | 2.97 | 2.86 | 2.95 | 3.02 | 1.12 | 1.14 |  | 0.07 | 0.056 | 3.48 |
| UIS-ST2.7 | 63.11 | 0.15 | 0.13 | 14.44 | 19.18 | 1.47 | 1.47 | 0.09 | 0.09 | 0.55 | 0.73 | 2.29 | 2.26 | 2.60 | 2.43 | 2.55 | 2.49 | 1.72 | 1.67 |  | 0.06 | 0.056 | 4.79 |
| UIS-ST2.8 | 68.24 | 0.10 | 0.09 | 14.19 | 16.19 | 1.40 | 1.29 | 0.07 | 0.08 | 0.40 | 0.52 | 1.64 | 1.70 | 2.66 | 2.66 | 2.54 | 2.83 | 1.12 | 1.15 |  | 0.09 | 0.043 | 3.52 |
| UIS-ST2.9 | 64.39 | 0.08 | 0.10 | 2.91 | 19.18 | 0.94 | 1.24 | 0.06 | 0.08 | 0.55 | 0.59 | 0.81 | 2.33 | 2.16 | 2.49 | 2.47 | 2.60 | 1.26 | 1.52 | <0.99 | 0.06 | 0.057 | 4.58 |
| UIS-ST2.10 | 68.67 | 0.10 | 0.10 | 5.33 | 16.80 | 0.93 | 1.06 | 0.04 | 0.05 | 0.43 | 0.44 | 0.99 | 1.82 | 2.83 | 3.13 | 2.92 | 2.92 | 1.47 | 1.72 | <0.99 | 0.02 | 0.047 | 2.90 |
| UIS-ST2.11 | 62.90 | 0.23 | 0.20 | 13.83 | 18.59 | 2.09 | 2.02 | 0.09 | 0.09 | 0.80 | 1.00 | 2.59 | 2.48 | 2.80 | 2.55 | 2.76 | 2.67 | 1.49 | 1.46 |  | 0.04 | 0.133 | 4.51 |
| UIS-ST3.1 | 60.97 | 0.37 | 0.45 | 8.62 | 13.36 | 2.93 | 3.32 | 0.09 | 0.09 | 1.64 | 1.60 | 4.14 | 4.74 | 1.79 | 2.05 | 2.45 | 2.60 | 0.85 | 0.93 | <0.99 | 0.55 | 0.059 | 9.38 |
| UIS-ST3.2 | 63.54 | 0.12 | 0.11 | 12.92 | 18.99 | 1.17 | 1.27 | 0.06 | 0.06 | 0.43 | 0.61 | 2.48 | 2.61 | 2.66 | 2.60 | 1.63 | 2.45 | 1.72 | 1.82 |  | 0.13 | 0.026 | 4.59 |
| UIS-ST3.3 | 69.96 | 0.15 | 0.13 | 13.32 | 15.10 | 1.13 | 1.09 | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.47 | 2.15 | 2.08 | 3.18 | 2.99 | 2.92 | 2.81 | 1.58 | 1.50 |  | 0.02 | <0.001 | 2.80 |
| UIS-ST3.4 | 68.03 | 0.13 | 0.10 | 15.80 | 16.80 | 1.23 | 1.04 | 0.07 | 0.06 | 0.45 | 0.49 | 2.49 | 2.04 | 3.80 | 2.97 | 3.13 | 2.57 | 2.13 | 1.73 |  | 0.04 | <0.001 | 3.22 |
| UIS-ST3.5 | 68.03 | 0.08 | 0.10 | 4.70 | 17.35 | 0.80 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 0.46 | 0.52 | 1.05 | 1.94 | 2.49 | 2.93 | 2.53 | 2.64 | 1.44 | 1.70 | <0.99 | 0.03 | 0.006 | 3.34 |
| UIS-ST3.6 | 62.25 | 0.12 | 0.10 | 13.74 | 18.01 | 1.24 | 1.19 | 0.07 | 0.06 | 0.50 | 0.62 | 2.77 | 2.56 | 4.27 | 3.69 | 2.60 | 2.40 | 1.81 | 1.71 |  | 0.67 | 1.045 | 5.97 |
| UIS-ST3.7 | 67.60 | 0.07 | 0.07 | 4.04 | 17.04 | 0.69 | 0.80 | 0.04 | 0.05 | 0.35 | 0.36 | 1.05 | 2.23 | 2.26 | 2.42 | 2.48 | 2.46 | 1.88 | 2.04 | <0.99 | 0.03 | 0.139 | 3.64 |
| UIS-ST3.8 | 59.90 | 0.07 | 0.05 | 13.72 | 18.99 | 0.83 | 0.79 | 0.05 | 0.05 | 0.63 | 0.84 | 2.49 | 2.52 | 3.80 | 3.61 | 2.04 | 2.31 | 1.90 | 1.95 |  | 0.38 | 1.865 | 8.13 |
| UIS-ST3.9 | 68.46 | 0.07 | 0.06 | 2.95 | 16.89 | 0.56 | 0.71 | 0.05 | 0.06 | 0.33 | 0.35 | 0.87 | 1.92 | 2.70 | 2.93 | 2.83 | 2.81 | 1.88 | 2.05 | <0.99 | 0.03 | <0.001 | 3.28 |
| UIS-ST3.10 | 63.54 | 0.07 | 0.06 | 16.82 | 20.88 | 0.96 | 0.84 | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.42 | 2.43 | 2.28 | 2.17 | 2.04 | 2.40 | 2.32 | 2.06 | 2.10 |  | 0.05 | 0.044 | 5.03 |
| UIS-ST4.1 | 68.24 | 0.18 | 0.17 | 13.25 | 16.34 | 2.07 | 1.62 | 0.09 | 0.08 | 0.56 | 0.67 | 2.18 | 1.91 | 3.34 | 3.07 | 2.66 | 2.52 | 1.54 | 1.44 |  | 0.03 | <0.001 | 2.98 |
| UIS-ST4.2 | 62.25 | 0.15 | 0.18 | 5.48 | 18.90 | 1.63 | 1.94 | 0.09 | 0.09 | 0.75 | 0.81 | 1.46 | 2.20 | 3.05 | 3.29 | 2.78 | 2.70 | 1.21 | 1.44 | <0.99 | 0.08 | 0.545 | 4.90 |
| UIS-ST4.3 | 58.40 | 0.12 | 0.10 | 13.76 | 18.31 | 1.22 | 1.23 | 0.08 | 0.09 | 0.51 | 0.70 | 2.32 | 2.30 | 5.68 | 5.41 | 2.48 | 2.45 | 1.56 | 1.55 |  | 0.89 | 2.520 | 8.11 |
| UIS-ST4.4 | 64.39 | 0.13 | 0.16 | 6.50 | 18.04 | 1.34 | 1.60 | 0.08 | 0.09 | 0.68 | 0.69 | 1.25 | 1.88 | 2.90 | 3.17 | 2.64 | 2.73 | 1.35 | 1.52 | <0.99 | 0.08 | 0.319 | 4.83 |
| UIS-ST4.5 | 56.91 | 0.18 | 0.16 | 14.64 | 18.01 | 1.63 | 1.66 | 0.08 | 0.08 | 0.65 | 0.83 | 2.31 | 2.32 | 5.41 | 5.35 | 2.69 | 2.70 | 1.37 | 1.36 |  | 0.32 | 3.150 | 9.84 |
| UIS-ST4.6 | 63.32 | 0.18 | 0.16 | 13.93 | 18.99 | 1.67 | 1.72 | 0.09 | 0.09 | 0.58 | 0.79 | 2.04 | 1.98 | 2.80 | 2.63 | 2.93 | 2.84 | 1.44 | 1.45 |  | 0.08 | 0.013 | 5.29 |
| UIS-ST4.7 | 61.40 | 0.23 | 0.21 | 13.79 | 18.71 | 2.13 | 2.13 | 0.09 | 0.09 | 0.71 | 0.94 | 2.08 | 1.96 | 3.77 | 3.38 | 2.89 | 2.71 | 1.37 | 1.30 |  | 0.21 | 0.732 | 5.18 |
| UIS-ST4.8 | 68.46 | 0.07 | 0.09 | 5.56 | 16.89 | 1.04 | 1.32 | 0.09 | 0.10 | 0.43 | 0.47 | 1.12 | 1.76 | 1.94 | 2.19 | 2.69 | 2.84 | 0.92 | 1.05 | <0.99 | 0.44 | 0.004 | 4.14 |
| UIS-CG1 | 71.45 | 0.05 | 0.05 | 2.36 | 15.70 | 0.41 | 0.51 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 0.71 | 1.36 | 2.93 | 3.24 | 2.79 | 2.85 | 1.56 | 1.87 | <0.99 | 0.01 | <0.001 | 2.28 |
| UIS-CG2 | 71.02 | 0.05 | 0.05 | 4.21 | 15.80 | 0.44 | 0.54 | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.24 | 0.57 | 1.19 | 2.91 | 3.10 | 2.83 | 2.78 | 1.56 | 1.76 | <0.99 | 0.03 | <0.001 | 2.57 |
| UIS-CG3 | 70.17 | 0.07 | 0.05 | 13.51 | 15.80 | 0.64 | 0.51 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.20 | 1.46 | 1.31 | 3.50 | 3.11 | 3.00 | 2.84 | 2.04 | 1.88 |  | 0.01 | <0.001 | 2.37 |
| UIS-CG4 | 71.45 | 0.08 | 0.05 | 16.89 | 15.70 | 0.74 | 0.59 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.27 | 1.94 | 1.60 | 4.04 | 3.05 | 2.78 | 2.95 | 2.25 | 1.75 |  | 0.01 | <0.001 | 2.36 |
| UIS-CG5 | 70.81 | 0.07 | 0.08 | 2.66 | 15.34 | 0.59 | 0.77 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.29 | 0.80 | 1.60 | 2.95 | 3.34 | 2.85 | 2.93 | 1.10 | 1.41 | <0.99 | 0.02 | <0.001 | 2.54 |
| UIS-CG6 | 71.02 | 0.07 | 0.08 | 3.84 | 15.49 | 0.64 | 0.84 | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.29 | 0.85 | 1.66 | 2.63 | 3.15 | 2.60 | 2.88 | 1.17 | 1.48 | <0.99 | 0.01 | <0.001 | 2.69 |
| UIS-CG7 | 70.60 | 0.08 | 0.07 | 13.87 | 15.49 | 0.81 | 0.76 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.28 | 1.86 | 1.72 | 3.42 | 3.07 | 3.10 | 2.92 | 1.54 | 1.41 |  | 0.01 | <0.001 | 2.80 |
| UIS-CG8 | 67.82 | 0.05 | 0.07 | 4.21 | 17.46 | 0.51 | 0.64 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.27 | 1.13 | 1.76 | 3.18 | 3.61 | 2.40 | 2.52 | 1.17 | 1.53 | <0.99 | 0.03 | 0.027 | 3.25 |
| UIS-CG9 | 68.03 | 0.05 | 0.05 | 3.08 | 15.95 | 0.41 | 0.54 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.30 | 2.31 | 3.18 | 3.03 | 3.38 | 2.73 | 2.76 | 1.10 | 1.47 | <0.99 | 0.02 | 0.015 | 3.84 |
| UIS-CG10 | 65.89 | 0.08 | 0.09 | 16.31 | 17.31 | 0.86 | 0.86 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.39 | 2.24 | 1.88 | 4.87 | 4.08 | 2.85 | 2.52 | 1.67 | 1.44 |  | 0.30 | 0.694 | 4.30 |
| UIS-CG11 | 67.82 | 0.05 | 0.05 | 13.64 | 15.85 | 0.56 | 0.54 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.29 | 2.83 | 2.99 | 3.15 | 3.33 | 2.42 | 2.63 | 1.49 | 1.61 |  | 0.04 | 0.031 | 3.70 |

Table A1. (continued).

| Analytes Method | Ag [ppm] ICP-MS | As [ppm] ICP-MS | Ba [ppm] ICP-MS | Be [ppm] ICP-MS | Bi [ppm] ICP-MS | Cd [ppm] ICP-MS | Ce [ppm] ICP-MS | Co [ppm] ICP-MS | Cr [ppm] ICP-MS | Cs [ppm] ICP-MS | Cu [ppm] ICP-MS | Ga [ppm] ICP-MS | Hf [ppm] ICP-MS | In [ppm] ICP-MS | La [ppm] ICP-MS | Li [ppm] ICP-MS | Lu [ppm] ICP-MS | Mo [ppm] ICP-MS | Nb [ppm] ICP-MS | Ni [ppm] ICP-MS | Pb [ppm] ICP-MS | Rb [ppm] ICP-MS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UIS-ST1.1 | 0.64 | 7.2 | 600 | 117 | 0.79 | 0.60 | 2.37 | 8.8 | 18.1 | 42.2 | 21.4 | 28.1 | 1.15 | <0.02 | 1.0 | 2928 | <0.01 | 0.65 | 56.2 | 3.7 | 19 | 674 |
| UIS-ST1.2 | 0.46 | 22.3 | 104 | 126 | 1.32 | 0.62 | 12.8 | 29.1 | 30.3 | 73.9 | 16.0 | 35.1 | 1.88 | <0.02 | 6.0 | 3507 | 0.05 | 2.19 | 114 | 8.1 | 19 | 1099 |
| UIS-ST1.3 | 0.95 | 8.5 | 68 | 124 | 1.08 | 0.37 | 4.43 | 5.2 | 17.4 | 51.8 | 14.6 | 30.3 | 1.61 | <0.02 | 2.1 | 3162 | 0.01 | 1.24 | 63.7 | 5.3 | 15 | 863 |
| UIS-ST1.4 | 0.44 | 27.6 | 147 | 155 | 1.60 | 0.80 | 11.6 | 8.8 | 30.2 | 62.7 | 21.6 | 34.3 | 1.77 | 0.04 | 5.3 | 4474 | 0.02 | 1.80 | 56.5 | 9.0 | 25 | 891 |
| UIS-ST1.5 | 0.86 | 7.1 | 39 | 123 | 0.84 | 0.30 | 3.69 | 18.4 | 17.2 | 52.1 | 11.2 | 28.8 | 1.02 | <0.02 | 1.8 | 2735 | <0.01 | 0.79 | 57.5 | 5.1 | 13 | 896 |
| UIS-ST1.6 | 0.13 | 16.6 | 118 | 124 | 0.91 | 0.80 | 9.09 | 11.2 | 23.8 | 69.8 | 19.0 | 39.0 | 1.30 | <0.02 | 4.2 | 3250 | 0.03 | 1.46 | 85.7 | 9.8 | 21 | 1254 |
| UIS-ST1.7 | 0.17 | 20.2 | 123 | 134 | 0.93 | 0.89 | 5.94 | 8.0 | 26.8 | 68.9 | 11.6 | 40.7 | 1.21 | <0.02 | 2.9 | 3569 | 0.03 | 1.17 | 72.9 | 6.5 | 15 | 1211 |
| UIS-ST2.1 | 0.98 | 11.4 | 87 | 97 | 0.91 | 1.03 | 12.1 | 44.4 | 13.7 | 51.7 | 15.8 | 29.3 | 1.07 | <0.02 | 5.8 | 1380 | 0.02 | 0.43 | 59.0 | 8.0 | 23 | 1008 |
| UIS-ST2.2 | 0.18 | 21.4 | 204 | 168 | 1.43 | 0.68 | 13.5 | 9.3 | 24.4 | 47.9 | 14.0 | 33.4 | 1.25 | <0.02 | 6.4 | 3892 | 0.03 | 1.03 | 69.2 | 7.8 | 26 | 771 |
| UIS-ST2.3 | 0.79 | 22.9 | 221 | 116 | 2.09 | 3.02 | 30.9 | 26.5 | 33.8 | 80.9 | 31.9 | 31.7 | 1.75 | 0.09 | 14.5 | 2675 | 0.06 | 1.17 | 53.2 | 15.2 | 31 | 978 |
| UIS-ST2.4 | 0.24 | 23.1 | 142 | 125 | 0.74 | 0.62 | 16.8 | 70.0 | 23.4 | 46.5 | 16.6 | 29.9 | 1.13 | <0.02 | 7.6 | 2245 | 0.04 | 0.68 | 60.2 | 5.9 | 17 | 983 |
| UIS-ST2.5 | 0.65 | 12.7 | 168 | 161 | 1.04 | 0.40 | 7.97 | 16.4 | 17.0 | 32.8 | 15.0 | 29.8 | 1.45 | <0.02 | 3.7 | 2762 | 0.02 | 0.66 | 68.6 | 6.3 | 17 | 689 |
| UIS-ST2.6 | 0.17 | 22.6 | 219 | 137 | 2.38 | 2.52 | 26.5 | 20.4 | 32.1 | 89.6 | 28.1 | 33.4 | 1.70 | 0.11 | 12.0 | 3133 | 0.07 | 0.92 | 52.0 | 13.4 | 19 | 1038 |
| UIS-ST2.7 | 0.16 | 34.2 | 159 | 170 | 1.49 | 1.00 | 12.6 | 16.3 | 27.5 | 69.9 | 17.5 | 35.6 | 1.23 | <0.02 | 5.9 | 3735 | 0.03 | 1.34 | 75.1 | 9.4 | 21 | 983 |
| UIS-ST2.8 | 0.06 | 29.7 | 109 | 100 | 1.18 | 0.82 | 11.5 | 18.6 | 17.6 | 67.4 | 13.1 | 29.7 | 0.89 | <0.02 | 5.6 | 2195 | 0.03 | 0.92 | 60.9 | 8.2 | 18 | 1095 |
| UIS-ST2.9 | 0.74 | 10.5 | 109 | 133 | 0.86 | 0.68 | 5.38 | 8.7 | 16.3 | 44.0 | 12.7 | 28.2 | 0.66 | <0.02 | 2.6 | 2235 | 0.01 | 0.65 | 64.9 | 7.3 | 15 | 830 |
| UIS-ST2.10 | 0.69 | 9.1 | 83 | 135 | 0.65 | 0.23 | 6.36 | 32.4 | 21.5 | 42.5 | 17.7 | 28.8 | 0.95 | <0.02 | 3.0 | 1559 | 0.02 | 0.63 | 67.0 | 6.3 | 12 | 1004 |
| UIS-ST2.11 | 0.37 | 38.2 | 200 | 144 | 1.38 | 1.12 | 23.0 | 18.4 | 32.5 | 88.0 | 21.1 | 37.3 | 1.08 | 0.05 | 10.7 | 3576 | 0.07 | 1.36 | 54.6 | 13.6 | 26 | 1035 |
| UIS-ST3.1 | 1.02 | 19.8 | 201 | 74 | 0.66 | 0.36 | 33.3 | 23.0 | 32.0 | 36.2 | 25.6 | 21.4 | 1.70 | 0.03 | 15.7 | 1059 | 0.11 | 1.02 | 69.4 | 19.3 | 15 | 576 |
| UIS-ST3.2 | <0.05 | 20.2 | 115 | 172 | 1.11 | 0.41 | 12.0 | 13.4 | 27.0 | 60.4 | 18.2 | 32.8 | 1.12 | <0.02 | 5.7 | 3531 | 0.03 | 0.81 | 83.9 | 7.5 | 16 | 722 |
| UIS-ST3.3 | 0.35 | 18.9 | 121 | 128 | 0.71 | 0.45 | 12.5 | 32.4 | 20.9 | 56.3 | 17.9 | 32.2 | 1.00 | 0.02 | 6.0 | 2173 | 0.04 | 0.92 | 71.5 | 8.5 | 20 | 1174 |
| UIS-ST3.4 | 0.28 | 20.4 | 136 | 187 | 1.10 | 0.64 | 15.2 | 19.3 | 25.8 | 84.2 | 26.2 | 42.3 | 1.51 | 0.05 | 7.0 | 3335 | 0.03 | 0.98 | 148 | 11.0 | 19 | 1363 |
| UIS-ST3.5 | 1.21 | <1.0 | 77 | 139 | 0.67 | 0.33 | 6.13 | 11.2 | 18.1 | 50.1 | 16.4 | 29.4 | 1.19 | <0.02 | 2.8 | 1956 | 0.02 | 0.65 | 87.1 | 4.7 | 12 | 962 |
| UIS-ST3.6 | 0.25 | 20.2 | 122 | 176 | 1.25 | 0.57 | 11.7 | 18.5 | 28.4 | 67.3 | 13.4 | 35.1 | 1.14 | <0.02 | 5.4 | 3757 | 0.02 | 1.19 | 100 | 8.5 | 15 | 989 |
| UIS-ST3.7 | 1.16 | 5.2 | 82 | 153 | 0.80 | 0.20 | 4.93 | 21.7 | 14.9 | 40.6 | 11.6 | 29.2 | 1.25 | <0.02 | 2.3 | 2364 | 0.01 | 0.52 | 113 | 4.0 | 14 | 943 |
| UIS-ST3.8 | <0.05 | 14.5 | 77 | 184 | 1.27 | 0.43 | 4.66 | 9.1 | 21.9 | 50.9 | 8.5 | 34.8 | 1.30 | <0.02 | 2.2 | 4247 | 0.02 | 1.15 | 92.1 | 5.3 | 12 | 803 |
| UIS-ST3.9 | 1.10 | 7.3 | 67 | 146 | 0.63 | 0.18 | 3.58 | 20.9 | 14.5 | 47.1 | 13.2 | 30.2 | 1.05 | <0.02 | 1.7 | 1999 | 0.02 | 0.38 | 116 | 3.9 | 13 | 1119 |
| UIS-ST3.10 | <0.05 | 21.7 | 110 | 206 | 1.51 | 0.51 | 6.42 | 6.6 | 16.0 | 46.1 | 18.2 | 37.9 | 1.11 | <0.02 | 3.1 | 4508 | 0.02 | 1.51 | 88.9 | 5.9 | 29 | 909 |
| UIS-ST4.1 | 0.29 | 228 | 180 | 131 | 1.64 | 2.75 | 22.4 | 19.5 | 31.2 | 77.4 | 157 | 35.5 | 1.44 | 0.20 | 10.5 | 2585 | 0.07 | 25.6 | 101 | 12.4 | 620 | 958 |
| UIS-ST4.2 | 0.41 | 22.9 | 124 | 131 | 1.88 | 1.33 | 12.3 | 12.3 | 33.3 | 70.1 | 22.8 | 30.1 | 1.21 | 0.06 | 5.6 | 2591 | 0.02 | 0.98 | 56.0 | 10.5 | 18 | 745 |
| UIS-ST4.3 | 0.27 | 21.1 | 120 | 173 | 1.98 | 1.47 | 7.64 | 12.9 | 23.2 | 46.7 | 18.7 | 32.9 | 1.25 | 0.11 | 3.7 | 3820 | 0.03 | 1.49 | 68.4 | 8.2 | 21 | 766 |
| UIS-ST4.4 | 0.75 | 15.1 | 107 | 142 | 1.56 | 2.30 | 10.5 | 7.8 | 29.2 | 50.7 | 17.4 | 29.4 | 1.36 | 0.09 | 4.9 | 2288 | 0.02 | 0.79 | 66.2 | 7.9 | 16 | 739 |
| UIS-ST4.5 | <0.05 | 24.1 | 171 | 143 | 1.90 | 3.09 | 13.0 | 8.1 | 29.9 | 67.2 | 18.3 | 32.3 | 1.38 | 0.09 | 5.6 | 3268 | 0.04 | 1.09 | 52.3 | 10.4 | 18 | 865 |
| UIS-ST4.6 | 0.25 | 25.0 | 183 | 151 | 1.90 | 2.05 | 16.1 | 8.4 | 32.2 | 73.0 | 19.9 | 36.6 | 1.39 | 0.09 | 7.5 | 3331 | 0.05 | 1.03 | 60.6 | 10.8 | 22 | 980 |
| UIS-ST4.7 | 0.07 | 41.5 | 214 | 137 | 1.87 | 1.64 | 26.1 | 11.3 | 36.1 | 69.7 | 25.6 | 34.7 | 1.57 | 0.03 | 12.4 | 3406 | 0.05 | 1.46 | 60.1 | 13.3 | 22 | 851 |
| UIS-ST4.8 | 0.47 | 15.4 | 122 | 119 | 1.77 | 0.55 | 6.69 | 15.4 | 20.4 | 33.4 | 18.3 | 25.2 | 0.68 | 0.10 | 3.1 | 1974 | 0.02 | 0.74 | 65.2 | 5.0 | 11 | 774 |
| UIS-CG1 | 0.61 | 7.5 | 35 | 131 | 0.42 | 0.41 | 2.52 | 22.3 | 14.7 | 43.7 | 9.0 | 27.2 | 0.59 | <0.02 | 1.2 | 1831 | 0.01 | 0.34 | 63.3 | 2.4 | 12 | 1127 |
| UIS-CG2 | 0.58 | 2.3 | 34 | 132 | 0.62 | 0.23 | 2.43 | 25.9 | 13.9 | 38.6 | 7.2 | 27.4 | 0.77 | <0.02 | 1.1 | 2065 | <0.01 | 0.43 | 73.9 | 3.1 | 11 | 1092 |
| UIS-CG3 | 0.16 | 19.2 | 64 | 154 | 0.74 | 0.50 | 4.57 | 34.7 | 17.8 | 48.4 | 15.1 | 33.7 | 0.54 | 0.03 | 2.1 | 2870 | 0.01 | 1.59 | 74.7 | 4.6 | 31 | 1349 |
| UIS-CG4 | 0.07 | 19.4 | 108 | 170 | 0.82 | 0.59 | 6.47 | 39.3 | 24.0 | 76.4 | 11.9 | 42.0 | 0.94 | <0.02 | 3.1 | 3016 | 0.02 | 1.09 | 83.0 | 5.6 | 21 | 1473 |
| UIS-CG5 | 0.45 | 13.2 | 92 | 113 | 0.46 | 0.15 | 5.03 | 35.2 | 16.3 | 63.9 | 11.2 | 29.2 | 1.06 | <0.02 | 2.4 | 1478 | 0.01 | 0.94 | 54.7 | 4.3 | 15 | 1116 |
| UIS-CG6 | 0.72 | 9.3 | 60 | 112 | 0.49 | 0.23 | 4.46 | 26.5 | 14.0 | 53.2 | 10.4 | 29.1 | 1.14 | <0.02 | 2.1 | 1537 | 0.02 | 0.40 | 86.7 | 4.3 | 12 | 1022 |
| UIS-CG7 | <0.05 | 21.7 | 105 | 129 | 0.74 | 0.37 | 7.80 | 50.1 | 19.3 | 73.9 | 11.8 | 35.0 | 0.95 | <0.02 | 3.7 | 2476 | 0.03 | 0.81 | 71.2 | 6.5 | 18 | 1366 |
| UIS-CG8 | 0.88 | 5.0 | 37 | 116 | 1.15 | 0.68 | 3.66 | 19.1 | 12.4 | 49.6 | 24.0 | 34.8 | 1.17 | <0.02 | 1.7 | 2272 | 0.02 | 0.36 | 66.1 | 2.8 | 11 | 956 |
| UIS-CG9 | 0.76 | 10.2 | 60 | 123 | 0.89 | 0.27 | 3.00 | 31.6 | 15.6 | 44.0 | 6.8 | 29.4 | 0.78 | <0.02 | 1.5 | 1480 | 0.01 | 0.26 | 66.4 | 3.9 | 12 | 979 |
| UIS-CG10 | 0.40 | 21.6 | 91 | 138 | 1.52 | 1.08 | 7.28 | 27.0 | 18.9 | 73.1 | 28.1 | 44.9 | 1.53 | <0.02 | 3.5 | 3567 | 0.02 | 1.27 | 77.7 | 7.2 | 27 | 1441 |
| UIS-CG11 | 0.15 | 18.3 | 94 | 153 | 0.68 | 0.29 | 5.99 | 11.1 | 13.7 | 57.0 | 11.1 | 31.5 | 1.26 | <0.02 | 3.1 | 1892 | 0.02 | 0.88 | 71.0 | 5.7 | 22 | 1197 |

Table A1. (continued).

| Analytes Method | Sb [ppm] ICP-MS | Sc [ppm] ICP-MS | Sn [ppm] ICP-MS | Sr [ppm] ICP-MS | Ta [ppm] ICP-MS | Tb [ppm] ICP-MS | Te [ppm] ICP-MS | Th [ppm] ICP-MS | Tl [ppm] ICP-MS | U [ppm] ICP-MS | V [ppm] ICP-MS | Y [ppm] ICP-MS | Yb [ppm] ICP-MS | Zn [ppm] ICP-MS | Zr [ppm] ICP-MS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UIS-ST1.1 | <0.05 | <0.5 | 45.6 | 168 | 25.7 | <0.05 | <0.05 | 0.4 | 7.1 | 2.7 | 11.2 | 0.5 | <0.1 | 169 | 17.2 |
| UIS-ST1.2 | 0.49 | 1.1 | 44.1 | 491 | 55.0 | 0.12 | 0.08 | 2.3 | 7.8 | 17.5 | 19.0 | 2.3 | 0.2 | 173 | 23.9 |
| UIS-ST1.3 | 0.16 | 0.7 | 64.6 | 293 | 42.7 | 0.05 | <0.05 | 1.6 | 8.0 | 5.3 | 15.2 | 1.0 | <0.1 | 172 | 17.7 |
| UIS-ST1.4 | 0.87 | 1.0 | 47.1 | 654 | 34.1 | 0.12 | <0.05 | 1.9 | 6.8 | 19.8 | 23.2 | 2.3 | 0.2 | 244 | 24.1 |
| UIS-ST1.5 | 0.08 | <0.5 | 45.8 | 178 | 48.5 | <0.05 | 0.05 | 0.7 | 8.5 | 3.7 | 12.5 | 0.7 | <0.1 | 169 | 11.5 |
| UIS-ST1.6 | 0.53 | 0.9 | 57.7 | 518 | 45.3 | 0.10 | <0.05 | 1.5 | 9.8 | 14.4 | 16.0 | 1.8 | 0.2 | 161 | 19.0 |
| UIS-ST1.7 | 0.41 | 0.8 | 62.7 | 541 | 38.4 | 0.06 | <0.05 | 1.1 | 9.0 | 14.8 | 16.3 | 1.4 | 0.1 | 157 | 17.9 |
| UIS-ST2.1 | 0.09 | 0.7 | 58.7 | 106 | 55.8 | 0.13 | <0.05 | 1.6 | 8.0 | 3.5 | 18.8 | 1.8 | 0.2 | 124 | 20.4 |
| UIS-ST2.2 | 0.87 | 1.3 | 71.3 | 789 | 29.7 | 0.14 | 0.15 | 1.9 | 5.8 | 11.2 | 23.1 | 2.6 | 0.2 | 171 | 29.0 |
| UIS-ST2.3 | 0.32 | 3.0 | 77.8 | 313 | 37.2 | 0.29 | <0.05 | 4.0 | 6.4 | 10.2 | 42.0 | 5.4 | 0.5 | 204 | 38.1 |
| UIS-ST2.4 | 0.23 | 0.7 | 55.4 | 290 | 26.4 | 0.15 | <0.05 | 1.8 | 6.6 | 6.9 | 15.2 | 2.8 | 0.3 | 106 | 23.2 |
| UIS-ST2.5 | <0.05 | 1.2 | 60.7 | 408 | 31.5 | 0.09 | <0.05 | 1.8 | 6.1 | 9.2 | 21.4 | 1.5 | 0.1 | 143 | 29.7 |
| UIS-ST2.6 | 0.23 | 2.6 | 73.7 | 326 | 38.6 | 0.27 | <0.05 | 3.3 | 6.8 | 10.3 | 43.2 | 4.9 | 0.4 | 193 | 38.2 |
| UIS-ST2.7 | 0.39 | 1.1 | 58.6 | 610 | 37.0 | 0.11 | <0.05 | 1.8 | 7.4 | 14.8 | 27.8 | 2.6 | 0.2 | 191 | 19.4 |
| UIS-ST2.8 | 0.30 | 1.6 | 46.3 | 332 | 26.4 | 0.13 | <0.05 | 1.9 | 8.6 | 9.9 | 20.0 | 3.1 | 0.2 | 117 | 13.9 |
| UIS-ST2.9 | <0.05 | <0.5 | 55.0 | 251 | 34.7 | 0.06 | <0.05 | 0.7 | 6.8 | 7.6 | 17.8 | 1.0 | <0.1 | 148 | 11.8 |
| UIS-ST2.10 | 0.10 | 0.7 | 49.4 | 305 | 40.5 | 0.07 | <0.05 | 0.9 | 9.9 | 4.5 | 19.8 | 1.1 | <0.1 | 91 | 18.3 |
| UIS-ST2.11 | 0.64 | 1.9 | 43.9 | 482 | 28.1 | 0.22 | 0.08 | 2.9 | 7.6 | 12.9 | 39.4 | 4.1 | 0.4 | 169 | 24.1 |
| UIS-ST3.1 | <0.05 | 4.5 | 26.6 | 325 | 58.9 | 0.34 | <0.05 | 6.0 | 4.8 | 7.6 | 48.8 | 6.4 | 0.7 | 114 | 47.2 |
| UIS-ST3.2 | 0.80 | 0.9 | 47.1 | 668 | 43.9 | 0.10 | <0.05 | 1.6 | 6.1 | 16.0 | 21.6 | 1.9 | 0.2 | 144 | 24.2 |
| UIS-ST3.3 | 0.42 | 1.0 | 40.6 | 499 | 24.7 | 0.13 | <0.05 | 1.8 | 8.7 | 11.4 | 19.0 | 2.7 | 0.2 | 117 | 21.5 |
| UIS-ST3.4 | 0.54 | 0.9 | 63.4 | 725 | 69.4 | 0.14 | <0.05 | 1.9 | 9.9 | 17.0 | 20.2 | 2.7 | 0.2 | 145 | 29.2 |
| UIS-ST3.5 | 0.08 | 0.6 | 51.7 | 243 | 42.5 | 0.06 | 0.07 | 1.1 | 8.9 | 6.9 | 14.5 | 1.2 | 0.1 | 114 | 23.6 |
| UIS-ST3.6 | 0.55 | 0.9 | 55.2 | 738 | 44.9 | 0.11 | 0.05 | 1.3 | 7.2 | 15.3 | 19.3 | 2.1 | 0.2 | 156 | 24.1 |
| UIS-ST3.7 | 0.17 | <0.5 | 50.2 | 237 | 40.4 | 0.06 | <0.05 | 0.9 | 9.1 | 11.7 | 13.3 | 1.0 | 0.1 | 109 | 26.2 |
| UIS-ST3.8 | 0.48 | <0.5 | 51.1 | 556 | 42.5 | <0.05 | <0.05 | 0.8 | 6.1 | 16.3 | 14.2 | 1.3 | <0.1 | 130 | 28.8 |
| UIS-ST3.9 | 0.15 | <0.5 | 55.9 | 226 | 62.3 | <0.05 | <0.05 | 0.7 | 10.0 | 7.1 | 9.3 | 0.8 | <0.1 | 116 | 23.3 |
| UIS-ST3.10 | 0.82 | 0.6 | 61.9 | 873 | 36.3 | 0.10 | <0.05 | 1.1 | 6.4 | 18.0 | 14.0 | 1.8 | 0.2 | 196 | 23.1 |
| UIS-ST4.1 | 14.7 | 1.6 | 55.8 | 452 | 55.9 | 0.24 | <0.05 | 3.0 | 6.5 | 12.4 | 32.3 | 4.8 | 0.5 | 832 | 30.4 |
| UIS-ST4.2 | 0.12 | 1.4 | 67.5 | 234 | 44.3 | 0.13 | <0.05 | 1.7 | 6.2 | 5.2 | 36.1 | 2.0 | 0.2 | 177 | 25.0 |
| UIS-ST4.3 | 0.50 | 0.9 | 53.7 | 592 | 36.8 | 0.09 | <0.05 | 1.2 | 5.5 | 13.6 | 24.3 | 2.0 | 0.2 | 177 | 25.9 |
| UIS-ST4.4 | <0.05 | 1.5 | 59.4 | 208 | 41.7 | 0.13 | 0.05 | 1.8 | 6.8 | 5.0 | 30.8 | 2.0 | 0.2 | 156 | 26.2 |
| UIS-ST4.5 | 0.47 | 2.1 | 62.4 | 501 | 27.3 | 0.15 | <0.05 | 1.8 | 6.1 | 11.4 | 32.8 | 3.1 | 0.3 | 167 | 27.4 |
| UIS-ST4.6 | 0.37 | 1.8 | 67.5 | 492 | 30.8 | 0.17 | <0.05 | 2.0 | 6.3 | 11.8 | 35.8 | 3.1 | 0.3 | 173 | 25.5 |
| UIS-ST4.7 | 0.45 | 2.2 | 56.2 | 463 | 34.1 | 0.26 | <0.05 | 3.2 | 5.8 | 11.6 | 46.1 | 4.4 | 0.4 | 177 | 32.4 |
| UIS-ST4.8 | 0.09 | 0.8 | 64.1 | 163 | 34.2 | 0.08 | <0.05 | 1.1 | 5.8 | 4.1 | 15.1 | 2.0 | 0.1 | 108 | 14.5 |
| UIS-CG1 | <0.05 | <0.5 | 44.2 | 164 | 45.7 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | 10.5 | 3.7 | 8.9 | 0.6 | <0.1 | 96 | 10.6 |
| UIS-CG2 | 0.05 | <0.5 | 51.8 | 146 | 39.4 | <0.05 | <0.05 | 0.5 | 9.7 | 6.5 | 9.0 | 0.5 | <0.1 | 94 | 8.8 |
| UIS-CG3 | 0.75 | <0.5 | 51.1 | 551 | 29.1 | 0.05 | <0.05 | 0.7 | 10.4 | 12.7 | 8.8 | 1.0 | <0.1 | 131 | 9.8 |
| UIS-CG4 | 0.58 | 0.7 | 62.3 | 769 | 44.5 | 0.08 | <0.05 | 1.1 | 12.3 | 11.7 | 15.0 | 1.5 | 0.1 | 125 | 19.7 |
| UIS-CG5 | <0.05 | <0.5 | 42.7 | 152 | 45.6 | 0.06 | <0.05 | 0.6 | 11.4 | 2.7 | 15.7 | 0.9 | 0.1 | 86 | 16.6 |
| UIS-CG6 | <0.05 | <0.5 | 49.9 | 168 | 58.7 | <0.05 | <0.05 | 0.7 | 10.4 | 4.0 | 13.2 | 0.9 | <0.1 | 88 | 19.7 |
| UIS-CG7 | 0.88 | 0.7 | 47.6 | 528 | 32.4 | 0.07 | <0.05 | 1.1 | 10.2 | 9.3 | 16.6 | 1.8 | 0.2 | 92 | 17.2 |
| UIS-CG8 | <0.05 | <0.5 | 64.1 | 151 | 56.6 | <0.05 | <0.05 | 0.6 | 10.3 | 3.4 | 13.1 | 1.0 | <0.1 | 109 | 14.0 |
| UIS-CG9 | 0.12 | <0.5 | 47.5 | 244 | 60.4 | <0.05 | <0.05 | 0.4 | 10.6 | 2.5 | 10.5 | 1.0 | <0.1 | 80 | 12.0 |
| UIS-CG10 | 0.60 | 0.8 | 70.5 | 513 | 45.0 | 0.10 | 0.09 | 1.2 | 9.8 | 15.4 | 16.1 | 2.3 | 0.2 | 155 | 21.2 |
| UIS-CG11 | 0.42 | 0.7 | 42.0 | 598 | 40.4 | 0.07 | <0.05 | 1.0 | 9.2 | 10.1 | 13.4 | 1.8 | 0.2 | 96 | 20.0 |